# 实验三  光纤切割与焊接实验

一.实验目的

1．了解光纤的结构和光纤电弧放电焊接原理。

2．掌握手动焊接光纤的方法。

3．了解全自动焊接光纤的过程和使用方法。

二.实验原理

光纤永久性连接是通过熔接技术将两根光纤连接在一起。光纤的熔接通常是在专用的光纤熔接机上进行的。熔接时首先将光纤的保护层剥掉，将光纤端面切割平整，安装在V形槽内，用微调架将光纤端面对准，在两个高频高压电极作用下，产生电弧放电，弧焰温度可达上千度。在电弧高温作用下，光纤熔融连接在一起。调整放电电流，可改变弧焰温度，对不同的光纤（多模、单模）放电电流通常是不同的。光纤的焊接通常有手动、自动两种方式。

全自动焊接光纤主要是熔接机具有智能控制功能，如：能自动检测光纤端面质量（垂直度、清洁度、平整度）；自动对准光纤纤芯和包层；能根据实验环境（湿度、温度）自动调整熔接参数（熔接电流和时间）；自动放电；自动检测熔接质量，若有缺陷，自动报警；自动估算熔接损耗。

三．实验设备

GQR—3型光纤程控熔接器          ZWT—3型自动推进微调架

双面刀片（或光纤剥皮钳）         无水乙醇        脱脂棉

光纤切割刀     待焊光纤          FSM-30S全自动光纤熔接机

四．实验步骤

    - 调节ZWT—3型自动推进微调架底板四角螺丝，使底板平面水平。

    - 用两根高压电源线分别将GQR—3型光纤程控熔接器和微调架的两个高压插座连

接起来。用6V电源线将熔接器和微调架的6V插座连接起来。交流电源线一端插入熔接器的交流插孔，另一端插入AC220V，将电源开关置于交流档，此时熔接机上的电源指示灯为绿色，同时，微调架上的红指示灯和显微镜灯亮，再将电源开关置于“关”处。

    - 时间预置：根据需要，分别通过时间预置开关来选择预熔时间T1，熔接时间T2，

和持续时间T3。

    - 电流预置：根据需要分别通过电流预置开关，对照熔接器盖板上所附的“电

流预置图”来选择预熔电流I1，熔接电流I2，持续电流I3。

    - 松动显微镜固定螺母，取下显微镜，调节Z轴测微头，使工作台复位到与固定块

外缘平齐，同时调节电极架，调节螺母，使电极在左、右工作台中央处。

    - 光纤端面的制备。用刀片（或光纤剥皮钳）将光纤端面的涂覆层去掉（长度约为

30—40mm），再用蘸有酒精的脱脂棉将此部分擦洗干净，并用光纤切割刀按要求予以切断（长度约18mm）。用此方法制备好两个光纤端面。制备好的光纤端面应是垂直于光纤轴的光滑镜面。

    - 光纤对准。

      - 将制备好的两根光纤分别置入左、右工作台V型槽内，用压脚压好，装上显微镜，从显微镜中观察两根光纤是否处在电极中央位置，（注：这时左右光纤实际位置与显微镜中观察到的位置正相反）使左右光纤端面距离约0.3mm。

      - 将显微镜对准光纤接头处，旋紧显微镜固定螺母，缓慢调节显微镜手轮，使视场内呈现单根光纤，将电极从光纤接头处移开（向左右均可）。

      - 缓慢向下调节显微镜手轮，使视场内呈现上下两根光纤，调节Y向测微头，使上方两光纤对准，调节X向测微头，使下方左右两光纤对准。

      - 调节Z向测微头，使视场内右光纤端面顶住左光纤，此时，红指示灯熄灭，继续旋转Z轴测微头2—3小格左右。

    - 程控放电熔接：缓慢向上调节显微镜手轮，使视场内呈现单根光纤，将待接光纤

置于电极中央位置，按GQR—3自动熔接键，电极放电，光纤自动推进，熔接完成。

    - 人工放电熔接：熔接另外两个光纤端面，重复（6）、（7）步骤，同样将待接光纤

置于电极中央位置，并将熔接电流I2选为所需值。按GQR—3人工键，即进行人工放电熔接。此时按住人工键的持续时间，即为熔接时间。可以在20秒内任意控制。

用程控放电熔接法熔接几条光纤，根据熔接结果修改熔接参数，直到熔接成功。将熔接参数、熔接结果、解决办法记录在表1中。

用人工放电熔接法熔接几条光纤，根据熔接结果修改熔接参数，直到熔接成功。将熔接参数、熔接结果、解决办法记录在表2中。

    - FSM-30S全自动光纤熔接机焊接光纤演示实验。

五．注意事项

            - 开机前GQR—3型光纤程控熔接器必须与ZWT—3型微调架相连接，不能空载按放电键。

            - 不能连续按放电键（放电时间间隔至少1分钟）。

            - 人工放电时间不能超过20秒。

            - 光纤熔接完毕后，将X、Y、Z测微头及电极复位到初始位置，以备下一次的熔接。

            - 操作动作要轻。

6）光纤熔接缺陷、造成熔接失败的原因以及处理措施?

| 熔 接 缺 陷 | 原 因 | 处 理 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 过粗 | 放电电流过大 端面间隔过小 | 减小放电电流 适当增大端面间隔 |
| 过细 | 放电电流过小 端面间隔过大 | 增大放电电流 适当减小端面间隔 |
| 气泡 | 端面不整齐有污物 熔接电流过小 | 重新制备端面 增大放电电流 |
| 裂痕 | 放电时间过短 放电电流过小 | 增大放电时间 增大放电电流 |
| 分离（光纤分别呈球状） | 推进距离较小 放电时间过长 放电电流过大 | 增大推进距离 减小熔接时间 减小放电电流 |

六．实验报告要求

1．填写实验结果。

表1：程控熔接法熔接光纤

|  | I1 | I2 | I3 | T1 | T2 | T3 | 结果 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2：手动熔接法熔接光纤

|  | 熔接电流I2 | 结 果 | 解 决 办 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1次 |  |  |  |
| 2次 |  |  |  |